| 序号 | 设备构成和技术要求 气盾坝设备构成和技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 橡胶件材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 气囊 | 一体成型；骨架层为尼龙/芳纶纤维并用材料；覆盖胶为EPDM或其并用胶（EPDM≥70%）；气密层为溴化丁基橡胶，中胶采用氯丁胶为主的并用胶 | 8 | 个 |  |
| 2 | 盾板软连接皮带 | 骨架层：4层尼龙材料/芳纶纤维并用材料,规格型号：JBD-300-4,覆盖胶：覆盖胶EPDM,磨耗（阿克隆）≤0.6cm3/1.61km； | 3 | 条 |  |
| 3 | 边墙止水带 | 骨架层：4层尼龙材料/芳纶纤维并用材料。胶料：覆盖胶EPDM,规格型号：JBD-160-4,胶料性能指标：撕裂强度≥640KN/m； | 2 | 条 |  |
| 4 | 限位皮带 | 骨架层：尼龙防撕裂层。胶料：覆盖胶EPDM。规格型号：G-1000-1,胶料性能指标：磨耗（阿克隆）≤0.6cm3/1.61km；整体强度≥1300KN/m | 20 | 条 |  |
| 5 | 锚固螺栓与盾板铰连接皮带 | 材质：骨架层6层尼龙。胶料：覆盖胶采用EPDM。规格型号：DL-150-6,胶料性能指标：磨耗（阿克隆）≤0.6cm3/1.61km；整体强力指标≥1300KN/m ； | 4 | 条 |  |
| 6 | 气囊充气软管 | 材质：三元乙丙橡胶及不锈钢并用材料；高压软管规格：G11/2-500（直径30mm）； | 4 | 根 |  |
| 二 | 金属结构材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 盾板 | 材质：Q355B碳钢，防腐：热镀锌、封闭漆+面漆。颜色：灰色。机械性能指标：屈服强度Mpa≥335；拉伸强度470~630Mpa；断面收缩率%≥20。冲击吸收能量≥34； | 4 | 组 |  |
| 2 | 盾板软连接处弧形压板 | 材质：Q355B碳钢。防腐：热镀锌、封闭漆+面漆；镀锌厚度160um，环氧密封漆厚度80um，氯化橡胶面漆90um,机械性能指标。屈服强度Mpa≥335；拉伸强度470~630Mpa；断面收缩率%≥20。冲击吸收能量≥34。 | 8 | 块 |  |
| 3 | 主锚固压板 | 材质：Q355B。防腐：采用热镀锌、封闭漆+面漆；镀锌厚度160um，环氧密封漆厚度80um，氯化橡胶面漆90um；机械性能指标。屈服强度Reh(Rp0.2)/Mpa≥230；抗拉强度Rm/Mpa≥450；伸长率A5/%≥22；断面收缩率Z/%≥32；冲击吸收功Akv/J≥25；冲击吸收功Aku/J≥35 | 64 | 块 |  |
| 4 | 限位带压板 | 材质：Q355B。防腐：热镀锌、封闭漆+面漆。镀锌厚度160um，环氧密封漆厚度80um，氯化橡胶面漆90um,机械性能指标：屈服强度Mpa≥335；拉伸强度470~630Mpa；断面收缩率%≥20。冲击吸收能量≥34。 | 20 | 块 |  |
| 5 | 基础铰接压板 | 材质：Q355B。防腐：采用热镀锌+封闭漆+面漆。镀锌厚度160um，环氧密封漆厚度80um，氯化橡胶面漆90um机械性能指标。屈服强度Mpa≥335；拉伸强度470~630Mpa；拉伸强度470~630Mpa。断面收缩率%≥20；冲击吸收能量≥34。 | 64 | 块 |  |
| 6 | U型卡环 | 材质：铸钢。防腐：采用热镀锌+封闭漆+面漆。镀锌厚度160um，环氧密封漆厚度80um，氯化橡胶面漆90um机械性能指标。屈服强度Mpa≥335；拉伸强度470~630Mpa；拉伸强度470~630Mpa。断面收缩率%≥20；冲击吸收能量≥34。 | 80 | 套 |  |
| 7 | 平行方钢 | 材质：Q355B碳钢，防腐：热镀锌、封闭漆+面漆。颜色：灰色。机械性能指标：屈服强度Mpa≥335；拉伸强度470~630Mpa；断面收缩率%≥20。冲击吸收能量≥34； | 4 | 根 |  |
| 三 | 预埋件材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 主锚固下垫板 | 材质：Q345B钢防腐：采用热镀锌+封闭漆+面漆；镀锌厚度160um，环氧密封漆厚度80um，氯化橡胶面漆90um,机械性能指标：屈服强度Mpa≥335；拉伸强度470~630Mpa；断面收缩率%≥20；冲击吸收能量≥34 | 32 | 块 |  |
| 2 | 限位带下垫板 | 材质：Q345B钢,防腐：采用热镀锌+封闭漆+面漆；镀锌厚度160um，环氧密封漆厚度80um，氯化橡胶面漆90um,机械性能指标：屈服强度Mpa≥335；拉伸强度470~630Mpa；断面收缩率%≥20；冲击吸收能量≥34 | 20 | 块 |  |
| 3 | 主锚固螺栓及螺母 M48 | 材质：235碳钢,机械性能指标：屈服强度Mpa≥205；拉伸强度Mpa≥515；断面收缩率%≥40；硬度：≤201HBw;≤92HRB;≤210HV，防腐：采用热镀锌 | 128 | 套 |  |
| 4 | 副锚固螺栓及螺母 M39 | 材质：235碳钢,机械性能指标：屈服强度Mpa≥205；拉伸强度Mpa≥515；断面收缩率%≥40；硬度：≤201HBw;≤92HRB;≤210HV，防腐：采用热镀锌 | 128 | 套 |  |
| 5 | 限位带锚固螺栓及螺母 M40 | 材质： 235碳钢。机械性能指标：屈服强度Mpa≥205；拉伸强度Mpa≥515；断面收缩率%≥40；硬度：≤201HBw;≤92HRB;≤210HV。防腐:采用热镀锌 | 40 | 套 |  |
| 四 | 后置自动装置材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  | 卷帘部分 | 自动钢管卷轴，聚对苯二甲酸乙二酯(含景观宣传标语） | 8 | 套 | 配套 |
| 五 | 边墙材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  | 闸墩板部分 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 六 | 灯光亮化 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  | 灯光控制器，洗墙灯(不锈钢） | 28 | 根 | 配套 |
| 七 | 远程自动化系统 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  | 气盾坝充排设备 | - 含22千瓦空压机与气罐连接采用软连接方式 - 冷干机与空压机配套 - 气动进气阀，双作用带磁环,丁晴橡胶密封圈 - 带磁环,丁晴橡胶密封圈 - 气动总排气阀双作用，带回信器（欧姆龙微动开关）带电磁阀 - 磁感开关，双线制有触点干簧管式 - 配10寸触摸屏，集成远程监控，操作平台 - 其他电子元件按图需常规参数 | 1 | 套 |  |
| 八 | 附件 | - 电缆和充气管道包含（150米内），超出另议 |  |  |  |